## Slide 1: Циклопентадиенилборгидридные комплексы РЗЭ в катализе полимеризации непредельных соединений

## Slide 2: Пересечение фундаментальной и прикладной науки
Фундаментальная
наука
Прикладная
наука
2
Cat

## Slide 3: Синтез прекатализаторов для полимеризации
В литературе описано небольшое кол-во боргидридных комплексов лантанидов, которые используются для полимеризации. Один из комплексов являться пентаметилциклопентадиенил боргидрид самария, он используеться для полимеризации стирена и капролактона. Группы BH4 вокруг самария(II) оказывают явное влияние на полимеризацию , поскольку было замечено, что SmI2(THF)2 обладает очень низкой реакционной способностью: для полного превращения мономера e-CL необходимо было в течение нескольких часов кипятить реакционную смесь в ТГФ
В литературе был приведены катализаторы для полимеризации изопрена (Рис 2) .
Рис. 1
Рис. 2
doi:10.1016/j.jallcom.2007.04.140
doi: 10.1039/c001909g
3

## Slide 4
В нашей лаборатории были синтезированы циклопентадиенилборгидридные комплексы неодима, тербия, лантана, гадолиния и лютеция, общая схема синтеза представлена на рисунке 3. Данные катализаторы использовались для полимеризации капролактона.
doi.org/10.1016/j.ica.2021.120638
4

## Slide 5
5
Часть 1: изопрен
Полимеризация в литературе
Получение полиизопрена
pre-catalysts :
Cp*Ln(BH4)2(THF)2
Cp*Ln(BH4)2(THF)2/L, L being a N-heterocyclic carbine
co-catalysts :
Al(iBu)3 combined with a borate activator
(TB = [CPh3][B(C6F5)4] or HNB = [HNMe2Ph][B(C6F5)4]
Mg dialkyl (BEM = nBuEtMg; DBM = nBu2Mg)
doi:10.1039/C2DT31624B

## Slide 6
Полимеризация в литературе
6
Часть 2: изопрен + стирол
doi: 10.1002/marc.200800734
Часть 3: этилен
Cp*Ln(BH4)2(THF)2 (Ln=La, Nd)
Cp2*Nd(BH4)2(THF)
n-BuEtMg
doi:10.1016/j.jorganchem.2005.08.036

## Slide 7
Полимеризация в литературе
7
Часть 4: капролактон
doi: 10.1002/chem.200400319
[Sm(Cp*)2(BH4)(THF)]
[Nd(BH4)3(THF)3 ]
vs

## Slide 8
Полимеризация в лаборатории
8
[Cp2Nd(BH4)2][Na(18-crown-6)(THF)2](Nd1)
[CpNd(BH4)2(THF)2] (Nd2)
[Cp2Nd(BH4)(THF)] (Nd3)
[Nd(BH4)3(THF)3.5] (Nd4).
Перчаточный бокс
Капролактон + толуол
Раствор катализатора (Nd1/Nd2/Nd3/Nd4)

## Slide 9
Номер | Nd | ε-CL:Nd | Концентрация мономера | ε-CL, ммоль | Nd, ммоль | Время, мин | Конверсия за 1 мин, % | Выход, г,% | Mn, kDa | PD
1 | Nd1 | 250 | 1М | 8.8 | 0.035 | 10.5 | 84 | 0.35 (35%) | 35.7 | 1.21
2 | Nd2 | 250 | 1М | 17.5 | 0.07 | 2.3 | 74 | 0.62 (31%) | 31.1 | 1.17
3 | Nd3 | 250 | 1М | 17.5 | 0.07 | 15 | 73 | 0.45 (23%) | 28.5 | 1.18
4 | Nd1 | 500 | 1М | 17.5 | 0.035 | 7 | 73 | 1.59 (80%) | 54.3 | 1.29
5 | Nd2 | 500 | 1М | 17.5 | 0.035 | 2 | 58 | 1.21 (61%) | 40.0 | 1.26
6 | Nd3 | 500 | 1М | 17.5 | 0.035 | 40 | 56 | 1.64 (82%) | 69.9 | 1.23
7 | Nd1 | 1000 | 1М | 17.5 | 0.0175 | 9.8 | 58 | 1.75 (88%) | 91.4 | 1.38
8 | Nd2 | 1000 | 1М | 17.5 | 0.0175 | 2.5 | 40 | 1.95 (98%) | 65.2 | 1.27
9 | Nd3 | 1000 | 1М | 17.5 | 0.0175 | - | 39 | ˂10% | - | -
10 | Nd4 | 1000 | 1М | 17.5 | 0.0175 | 1.3 | 44 | 1.72 (86%) | 63.7 | 1.47
11 | Nd1 | 5000 | 1М | 17.5 | 0.0035 | - | 21 | ˂10% | - | -
12 | Nd2 | 5000 | 1М | 17.5 | 0.0035 | - | 12 | ˂10% | - | -
13 | Nd3 | 5000 | 1М | 17.5 | 0.0035 | - | 11 | ˂10% | - | -
14 | Nd4 | 5000 | 1М | 17.5 | 0.0035 | - | 12 | ˂10% | - | -
15 | Nd1 | 10000 | 1М | 17.5 | 0.00175 | - | 12 | ˂10% | - | -
16 | Nd2 | 10000 | 1М | 17.5 | 0.00175 | - | 6 | ˂10% | - | -
17 | Nd3 | 10000 | 1М | 17.5 | 0.00175 | - | 5 | ˂10% | - | -
18 | Nd2 | 5000 | 1М | 87.5 | 0.0175 | - | 12 | ˂10% | - | -
19 | Nd1 | 1000 | 2М | 35.0 | 0.035 | 7 | 58 | 3.51 (88%) | 86.7 | 1.37
20 | Nd2 | 1000 | 2М | 35.0 | 0.035 | 1.7 | 41 | 3.77 (94%) | 65.8 | 1.24
21 | Nd3 | 1000 | 2М | 35.0 | 0.035 | 75 | 39 | 0.63 (16%) | 44.4 | 1.21
22 | Nd1 | 10000 | 2М | 35.0 | 0.0035 | - | 13 | ˂10% | - | -
23 | Nd2 | 10000 | 2М | 35.0 | 0.0035 | - | 7 | ˂10% | - | -
24 | Nd3 | 10000 | 2М | 35.0 | 0.0035 | - | 7 | ˂10% | - | -
25 | Nd1 | 500 | 1М | 17.5 | 0.35 | 10 | - | 0 | - | -
26 | Nd2 | 500 | 1М | 17.5 | 0.35 | 1.5 | - | 0 | - | -
9